Tabela 1. Informação sobre os cimentos utilizados neste estudo: fabricante, lote e composição

| Cimento | Fabricante | Lote | Composição |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosfato de Zinco | Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | 001/09 | Pó: Óxido de Zinco, óxido de magnésio, carbonato de bismuto e sílica. Líquido: Ácido fosfórico, óxido de zinco, óxido de alumínio e água destilada. |
| Panavia™ F 2.0 | Kuraray Medical INC., Okayama, Japão. | 61182 | Pasta A: 10-Metacrloiloxidecil dihidrogênio fosfato, dimetacrilato hidrofóbico aromático, dimetacrilato hidrofóbico alifático, dimetacrilato hidrofílico alifático, partículas de sílica, sílica coloidal silanizada, cânforoquinona, catalisadores, iniciadores. Pasta B: Fluoreto de sódio, dimetacrilato hidrofóbico aromático, dimetacrilato hidrofóbico alifático, dimetacrilato hidrofílico alifático, partículas de vidro de bário silanizado, catalisadores, aceleradores, pigmentos. |
| Enforce® Flúor (cor B1) | Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil | 875643 | Pasta base matizada: TEGDMA, vidro de boro, silicato de alumínio e bário silanizado, sílica pirolítica silanizada, cânforoquinona, EDAB, BHT, pigmentos minerais, DHEPT. Pasta catalisadora: Dióxido de titânio, sílica pirolítica silanizada, pigmentos minerais, Bis-GMA, BHT, EDAB TEGDMA, peróxido de benzoíla. |
| Clearfil® Esthetic Cement (universal) | Kuraray Medical INC., Okayama, Japão. | T 00001 | Bisfenol A diglicidilmetacrilato, dimetacrilato trietileno glicol, dimetacrilato hidrofóbico aromático, dimetacrilato hidrofílico alifático, partículas de sílica, partículas de vidro de bário silanizado, silica coloidal, cânforoquinona, catalisadores, aceleradores, pigmentos. |
| RelyX™ ARC (cor A3) | 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA. | FUGR | Cerâmica tratada com silício, dimetacrilato de trietileno glicol, metacrilato de bisfenol a diglicidil, éter, sílica tratada com silício, polímero dimetacrilato funcionalizado. |

Fonte: Os autores (2011).