Tabela 2. Médias e desvios-padrão das densidades ópticas e espessuras equivalentes em alumínio dos cimentos polimerizados com luz halógena

| Material | Média (desvio-padrão) | Espessura equivalente em alumínio |
| --- | --- | --- |
| Fosfato de zinco | 179,51 (3,42) a | 7mm Al |
| Enforce® Flúor | 109,72 (7,21) b | 4mm Al |
| Clearfil® Esthetic Cement | 73,10 (7,03) c | 2,5mm Al |
| RelyX™ ARC | 73,00 (2,13) c | 2,5mm Al |
| Panavia™ F 2.0 | 64,54 (6,28) d | 2mm Al |
| Esmalte | 70,71 (1,19) | 2,5mm Al |
| Dentina | 44,99 (1,45) | 1mm Al |

* Valores seguidos por letras distintas apresentam diferença estatisticamente significativa (p<0.05)

Fonte: Os autores (2011).