Tabela 3. Médias e desvios-padrão das densidades ópticas e espessuras equivalentes em alumínio dos cimentos polimerizados com luz LED

| Material | Média (desvio-padrão) | Espessura equivalente em alumínio |
| --- | --- | --- |
| Fosfato de zinco | 176,89 (3,20) a | 7mm Al |
| Enforce® Flúor | 103,92 (5,02) b | 4mm Al |
| Clearfil® Esthetic Cement | 76,48 (3,91) c | 2,5mm Al |
| RelyX™ ARC | 70,32 (7,00) c | 2,5mm Al |
| Panavia™ F 2.0 | 64,48 (5,68) d | 2mm Al |
| Esmalte | 70,71 (1,19) | 2,5mm Al |
| Dentina | 44,99 (1,45) | 1mm Al |

* Valores seguidos por letras distintas apresentam diferença estatisticamente significativa (p<0.05)

Fonte: Os autores (2011).