Tabela 1- Nome comercial, tipo, composição principal, e fabricante das resinas utilizadas neste experimento.

| Nome comercial | Tipo | Composição principal | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafill 0020807 | Microhíbrida | Dimetacrilatos (BISGMA/UDMA), dióxido de silício, silicato de bário e alumínio, canforoquinona e pigmentos | SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil |
| Opallis 260208 | Microhíbrida | Vidro de bário-alumínio silicato silanizados, dióxido de silício, canforoquinona, aceleradores, estabilizadores e pigmentos | FGM, Joinville, SC, Brasil |
| Filtek Z250 N132019BR | Microhíbrida | Óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA | 3M ESPE, St Paul, MN, USA |
| Filtek Z350 N89010BR | Nanoparticulada | Filler, bisfenol A polietilenoglicol dieter dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol A di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, pigmentos | 3M ESPE, St Paul, MN, USA |

Tabela 2 – Valores das médias de rugosidade imediata e tardia, desvio padrão e ρ-valor

|  | Suprafill (G1) | Opallis (G2) | Filtek Z250 (G3) | Filtek Z350 (G4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Média rugosidade imediata | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0,56 |
| Média rugosidade tardia | 0,58 | 0,51 | 0,95 | 0,48 |
| Desvio Padrão | 0,23 | 0,39 | 0,47 | 0,33 |
| p-valor | 1 | 0,44 | 0,012 | 0,33 |

Figura 1 – Média das rugosidades imediata e tardia nos quatro grupos