Tabela 1 – Valores médios em porcentagem da microinfiltração para os diferentes grupos de tratamento (Desvio padrão).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos | SBU convencional | SBU Autocondicionante |  |
| Sem CHX | 47,01 (±20,96) Aa | 36,86 (±12,90) Aa | p=0,1092 |
| Com CHX | 33,80 (±20,58) Aa | 34,98 (±10,69) Aa | p=0,8470 |
|  | p=0,0838 | p=0,6812 |  |

Letras iguais indicam semelhança estatística (p<0,05), letras maiúsculas relacionam colunas e minúsculas, linhas.